CAUCIUCUL

Cauciucul natural

Cauciucul natural se extrage din sucul lãptos al unor arbori tropicali de genul Hevea brasiliensis, Ficus elastica, ori din sucul unor plante care cresc în zona temperatã, cum sunt: tau-sacâzul, coc-sacâzul, si crâm-sacâzul, în care latexul este depus în rãdãcini.

Din punct de vedere chimic, cauciucul natural este o hidrocarburã macromolecularã, cu formula brutã (C5H8)n, unde n variazã între 1000 si 5000. Moleculele cauciucului sunt formate din catene lungi ce au ca si component structural de bazã izoprenul:

CH3			  CH3

|			   |

-CH2-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH2-

Izoprenul, produs în celulele arborelui de cauciuc în urma unor procese biochimice asemãnãtoare celor prin care se formeazã rãsina în conifere, are formula brutã: C5H8 sau 2-metil-butadienã:

CH2=C-CH=CH2

|

CH3

Cauciucul natural obtinut din latex este ambalat în baloturi si expediat fabricilor pentru prelucrare.

Proprietãti. Cauciucul brut are o culoare slab gãlbuie, este insolubil în apã, alcool, acetonã, dar solubil în benzen, benzinã, sulfurã de carbon etc. Cea mai importantã proprietate a cauciucului este elasticitatea, care este optimã între 0 si 300.

Cauciucul brut prezintã o serie de inconveniente: elasticitatea sa variazã cu temperatura, si anume peste 300 el se înmoaie (curge), iar sub 00 devine casant. Sub actiunea oxigenului cauciucul “îmbãtrâneste”, adicã devine sfãrâmicios si inutilizabil.

Prin vulcanizare, la dublele legãturi ale catenei se aditioneazã sulf, ceea ce duce la o cuplare între molecule, prin punti de sulf. Vulcanizarea transformã cauciucul dintr-un material plastic într-un material elastic modificându-si comportarea la actiunea dizolvantilor:

# CH3			  CH3

|    |			   |    |

-CH2-C-CH-CH2-CH2-C-CH-CH2-

|			   |

S			  S

|			   |

-CH2-C-CH-CH2-CH2-C-CH-CH2-

|    |			   |    |

CH3			  CH3

Practic, vulcanizarea se face tratând cauciucul cu sulf sau cu protoclorurã de sulf, S2Cl2 în proportie de 0,3-3% în greutate fatã de cauciuc si în conditii speciale de temperaturã si de presiune.

Un procedeu modern îl constituie vulcanizarea radioactivã, care constã în expunerea cauciucului influentei radiatiilor emise de izotopul radioactiv al cobaltului, obtinându-se un cauciuc vulcanizat de calitate superioarã. Prin vulcanizare, cauciucul îsi îmbunãtãteste proprietãtile: i se mãreste elasticitatea pe care  si-o mentine între limite mult mai mari de temperaturã, devine mai rezistent la agenti mecanici, la frecare, la agenti chimici si la apã, nu lasã gazele sã treacã prin el si dobândeste calitãti de bun izolator electric.

Prin încãlzire, sub presiune redusã, cauciucul se descompune cu formare de izopren.

Datoritã dublelor legãturi existente în lantul macromoleculelor, cauciucul are proprietatea de a da reactii de aditie, caracteristice hidrocarburilor nesaturate.

Cauciucul aditioneazã brom si acid bromhidric; de asemenea, prin hidrogenare cataliticã rezultã hidrocauciucul [C5H10]n, care nu mai contine duble legãturi si prezintã caracter saturat.

Întrebuintãri. Cantitãti importante de cauciuc se consumã pentru fabricarea anvelopelor, în industria constructoare de masini. Se fabricã tuburi, garnituri, curele de transmisie, articole sanitare, pãrti din aparate si din instalatii necesare industriei chimice, cleiuri de lipit, încãltãminte de cauciuc, izolatoare electrice, obiecte de uz casnic etc.

Cauciucul sintetic

Cauciucul sintetic este un compus macromolecular cu proprietãti asemãnãtoare celor ale cauciucului natural, care se obtine prin polimerizarea izoprenului sau prin polimerizarea butadienei ori prin copolimerizarea lor cu stiren sau cu nitril-acrilic etc. Vulcanizarea cauciucului sintetic se face analog cu a cauciucului natural. Fabricarea cauciucului sintetic comportã douã operatii:

- Prepararea monomerului; ca monomeri se pot folosi: izoprenul, butadiena, stirenul metil-stirenul, acrilonitrilul, cloroprenul etc.;

- Polimerizarea sau copolimerizarea monomerilor enumerati.

Ca procedee de polimerizare se utilizeazã astãzi:

- Polimerizarea termicã în prezenta de sodiu metalic;

- Polimerizarea în bloc (masã) si în emulsie.

Vom descrie câteva din cele mai importante tipuri de cauciucuri sintetice.

Cauciucul polibutadienic (Buna). În anul 1923, S.V. Lebedev a fabricat în U.R.S.S. acest tip de cauciuc sintetic prin polimerizarea, sub actiunea sodiului metalic, a butadienei, obtinute pe atunci din alcool etilic. Astãzi, butadiena se polimerizeazã în emulsie, folosind ca initiatori hidroperoxidul de izopropil-benzen.

În procesul de polimerizare, moleculele de butadienã se pot lega în pozitiile 1, 4 rezultând polimeri liniari nesaturati conform schemei:

1	 2         3         4		  1

nCH2=CH-CH=CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-

Butadienã				        Polibutadienã

(polimer liniar nesaturat)

În realitate, procesul de polimerizare nu poate fi condus în întregime în acest sens, astfel cã o parte din moleculele de butadienã se leagã în pozitiile 1, 2 rezultând polimeri cu catene laterale nesaturate, conform schemei:

1	         2	     3	  4	           1	         2	     1	  2

nCH2=CH-CH=CH2-CH2-CH-CH2-CH-…

1, 3 - Butadienã			      |		  |

3CH	3CH

||		   ||

4CH2	 4CH2

Polibutadienã

(polimer cu catene laterale nesaturate)

Cauciucul butadienic se cunoaste sub denumirea de cauciuc Buna (butadien-natrium), nume ce derivã de la procedeul lui Lebedev (polimerizarea butadienei cu sodiu metalic).

Cauciucul butadienic se foloseste în amestec cu altele, la fabricarea anvelopelor, a tesãturilor cauciucate etc.

Cauciucul poliizoprenic. Se obtine prin polimerizarea izoprenului în emulsie, sub actiunea unor catalizatori organo-metalici, rezultând un produs macromolecular identic cauciucului natural:

CH3				CH3		         CH3

|				 |			|

nCH2=C-CH=CH2-CH2-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH2-

Izopren				Cauciuc poliizoprenic

În viitor dezvoltarea industriei cauciucului va tinde cãtre fabricarea acestui produs.

Cauciucul butadienã-stiren (butadien-stirenic). Catenele laterale nesaturate de la cauciucul polibutadienic pot deveni la rândul lor punctul de plecare al unor noi ploimerizãri, tot cu molecule de butadienã, ceea ce ar duce la obtinerea unui polimer cu catena ramificatã. Acest neajuns a putut fi în parte evitat prin copolimerizarea butadienei cu circa 20% stiren (CH2=CH-C6H5 sau vinil-benzen). Copolimerul rezultat, butadienã-stiren, este constituit din macromolecule de forma:

-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-

|

C6H5				       n

Prin acest procedeu s-a fabricat, dupã anul 1936, cauciucul sintetic cunoscut sub numele de Buna S, cauciuc S-K (sovietic-Kauciuc), G.R.S. (fabricatie S.U.A.) etc.

Productia mondialã de cauciuc butadienã-stiren este de 2000000 tone/an. În tara noastrã, la combinatul de cauciuc sintetic din orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej, se fabricã cauciuc butadien-metil-stirenic, prin coplimerizarea

CH3

|

butadienei cu metil-stirenul (CH2=C-C6H5), raportul copolimerilor fiind de 70% butadienã si 30% metil-stiren. Copolimerul rezultat (butadienã-metil-stiren) având macromoleculele de forma:

CH3

|

-CH2-CH=CH-CH2-CH2-C-CH2-CH=CH-CH2-

|

C6H5			       n

Datoritã proprietãtilor superioare pe care le prezintã, acest sortiment de cauciuc se foloseste în special la fabricarea anvelopelor.

Cauciucul butadien-acrilonitrilic. Acest cauciuc sintetic se obtine prin copolimerizarea în emulsie a butadienei CH2=CH-CH=CH2 cu acrilonitril CH2=CH-CN: si poartã denumirea de SKN, Buna N sau Perbunan. Se foloseste la confectionarea garniturilor si a furtunurilor pentru transportul produselor petroliere, deoarece este insolubil în alcani.

Realizarea cauciucurilor sintetice a creat posibilitatea nelimitatã de a se mãri capacitãtile de producere si a dus la obtinerea unor sortimente de caucicuri superioare celor naturale, cu utilizãri speciale în anumite domenii.

În tara noastrã, fabricarea cauciucului sintetic în cantitãti necesare industriei în plinã dezvoltare constituie o preocupare importantã a statului nostru.

La noi în tarã, cauciuc sintetic se fabricã la Combinatul Petrochimic din orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Productia  acestui mare combinat, 50000 tone/an, asigurã nevoile consumului intern de cauciuc.

Prelucrarea cauciucului (încorporarea în cauciuc a unor materiale ca, acceleratori de vulcanizare, negru de fum etc., înainte de vulcanizare) se face la uzinele prelucrãtoare, cum sunt: combinatul de la Jilava, “Cauciucul Quadrat” din Bucuresti, uzinele “Victoria” Floresti-Prahova si Uzina de Anvelope “Danubiana”, Popesti-Leordeni-Bucuresti.