Realizarea modelelor usor fuzibile din ceara

Matriţa folosită pentru confecţionarea modelelor trebuie executată din materiale rezistente la uzură. Cele mai bune matriţe se execută din oţel.

| Matriţa profilului interior al clopotului. | Matriţa profilului exterior al clopotului. |
| --- | --- |

După curăţarea matriţei pe suprafaţa acesteia se aplică o soluţie de detensionare care să împiedice aderenţa cerii pe suprafeţele active ale acesteia. Se utilizează ulei siliconic cu temperatură ridicată de topire ce nu interacţionează cu ceara topită şi favorizează procesul de demulare

Uleiul siliconic utilizat la detensionarea suprafeţelor matriţelor.

Cu ajutorul unei pensule se aplică un strat subţire de ulei siliconic pe suprafeţele active ale matriţei.

Se aplică un strat subţire de ulei siliconic pe suprafeţele active ale matriţei.

În cazul operelor de artă de mici dimensiuni primele modele fuzibile s-au confecţionat din ceară de albine, dar ceara fiind un material scump, s-a înlocuit cu un amestec compus din 50% stearină şi 50% parafină. Materialul fuzibil se introduce în matriţă în stare păstoasă, nu în stare lichidă, deoarece în stare păstoasă are contracţia liniară mai mică şi cedează mai puţină căldură matriţei.

După turnare în matriţă şi solidificare, pentru a se putea extrage modelele fuzibile din ceară  sau amestec de stearină şi parafină din matriţă, se îndepărtează excesul de material ce ar putea conduce la apariţia tensiunilor mecanice mari în modelul din ceară care datorită caracteristicilor materialului s-ar putea deteriora.

| Topirea cerii. | Îndepărtarea excesului de ceară. |
| --- | --- |

După turnare în matriţă şi solidificare, modelele fuzibile din ceară  sau amestec de stearină şi parafină se scot din matriţă şi de introduc într-un bazin cu apă rece pentru a se întări şi a asigura rezistenţa mecanică necesară.

Extragerea modelului din ceară din matriţă.

Se îndepărtează excesul de material.

Defectele mai mici de pe suprafaţa modelului cum ar fi goluri provocate de umplerea incompletă se repară cu ceară de aceeaşi compoziţie în acest scop se folosesc ciocane de lipit electrice.

Modele din ceară.

Clopot obţinut prin turnare cu model uşor fuzibil din ceară.

| Profilul exterior a clopotului de mână. | Profilul interior al clopotului de mână. |
| --- | --- |

Componentele sistemului de fixare a limbii clopotului.

Componentele clopotului înainte de asamblare.