Bumbacul-generalitati

A.Descriere generala

Bumbacul este o fibra naturala,polimerica,vegetala,recoltata de pe semintele plantei de bumbac. Polimerul natural care sta la baza fibrei este celuloza.Planta de bumbac prefera zonele de clima temperatasi calda,fiind necesare precipitatiile in perioada de crestere si abrenta acestora in perioada de recoltare.

Bumbacul face parte din famililia GROSSYPIUM.Exista mai multe soiuri de bumbac dintre care:

- Soiul HIRSUTUM (Lf=20-35mm)

- Soiul HERBACOM (Lf=17-26mm)

- Soiul BARBADENSIS (Lf=30-51mm)

Bumbacul este materie prima de baza pentru industria textila.

B.Recoltarea si obtinerea fibrei de bumbac

Fibrele de bumbac se obtin  din capsulele plantei de bumbac,in care se afla 2-6 seminte de care sunt legate fibrele.Fibrele sunt prelungiri epidermice unicelulare  ale semintelor.Dezvoltarea fibrelorare loc de la scuturarea florii pana la 60 zile.Pana la 20 zile de la caderea petalelor se dezvolta ovarul,devenind capsula.in interiorul ei se formeaza semintele acoperite cu fibre de bumbac , care au perete subtire numit perete primar.De la 20 pana la 60 de zile are loc maturizarea fibrei.Peretele primar se ingroasa,se formeaza peretele secundar prin depunerea  de lamele concentrice de celuloza.

La maturitate capsulele se deschid si bumbacul trebuie recoltat.

Recoltarea se poate face manual,mecanic sau pneumatic.

Dupa recoltare bumbacul este dus la statia de egrenare unde se efectuaeaza urmatoarele operatii:

- Receptia=preluarea si inregistrarea cantitativa

- Sortarea=separarea in functie de anumite caracteristici

- Curatirea primara=eliminarea impuritatilor mari,vizibile care nu necesita operatii complexe de curatire

- Egrenarea=separarea semintelor de fibre

- Lintersarea=seperarea fibrelor foarte scurte numite linters

- Presarea si imbalotare=se preseaza in baloti de 150-200 kg care usureaza transportul si depozitarea

Balotii obtinuti sunt apoi trimisi spre filaturi unde sunt folositi ca materie prima.

C.Structura fibrei de bumbac

Fibra de bumbacmonocelulara si contine intre 90-92 % celuloza,uneori chiar 95-98 %.Celuloza este un polimer filiform macromolecular cu grad de polimerizare 3000.Catenele moleculare de celuloza sunt dispuse sub forma de retea formand microfibrile.Microfibrilele formeaza fibrile care formeaza manunchiuri dispuse concentric, paralele cu axa longitudinala,putin rasucite in jurul acesteia (aprox 30`).Fibrilele formeaza lamele care intra in structura  peretelui fibrei.Fibra este formata din perete la exterior si lumen la interior.

Peretele fibrei este alcatuit din:

-perete primar:contine cca 25 lamele,are o grosime de 0,5micrometri cu un continut de 	celuloza scazut.La exterior are cuticula care contine ceruri si pectide care  insotesc 	celuloza,au rol protector si dau un caracter hidrofob.

-perete secundar:contine 20-45 lamele,la maturitete este de 10 ori mai gros  decat 	peretele primar si este alcatuit aproape 100% din celuloza.

-lumenul:este un canal care strabate fibra si care reflecta gradul de maturitate.

Aspect la microscop

Bumbacul este usor de  identificat la microscop.In sectiune longitudinala are forma de pamblica rasucita.Bumbacul mercerizat este cilindric avand usoare ondulatii.Bumbacul mort este plat.In sectiune transversala este alungit,indoit,curbat,cel mort are in interior un cerc iar cel mercerizat un punct.

D.Proprietatile fibrei de bumbac

Sunt determinate de gradul de maturitate.

1.Culoarea

Bumbacul are culoare alb galbuie,crem.Se albeste cu oxidanti sau prin mercerizare.

2.Luciul

Are luciu slab,in functie de soi si de tara de origine.Daca bumbacul este mercerizat luciul creste.

3.Finetea

-finete mica:sub Nm=5000

-finete medie Nm=5000-6000

-finete mare:peste Nm=6000

4.Lungimea

Lungimea fibrei de bumbac este cuprinsa intre 17 si 51 mm.

Exista fibre de bumbac:-foarte scurte<24mm

-scurte 24-28mm

-medii 28-33mm

-lungi 33-36mm

-foarte lungi >36mm

5.Gradul de maturitate(GM)

GM=grosimea peretelui/latimea fibrei

GM = 60-80 bumbac matur

GM> 84 bumbac foarte matur

GM <60 bumbac mort

6.Higroscopicitatea

Umiditatea reala este Ur=20-24%

Umiditatea legala este R=8,5%

7.Comportare la temperatura

Rezista pana la 130`C apoi se descompune.

8.Comportare la ardere

Bumbacul arde repede,cu flacara luminoasa,miroase la fel ca hartia arsa,lasand cenusa putina la fel ca hartia.

9.Lungimea de rupere

Lr=lungimea la care bumbacul se rupe sub greutate proprie.

Lr=23-24 km

10.Alungirea la rupere

Ar=3-10 %

11.Comportarea la substante chimice

-la acizi:nu rezista,fiind dizolvat de catre acizii concentrati

-la alcali:rezista ,alcalii fiind folositila curatare,albire,mercerizare

-substante oxidante:esteslab rezistent dar se albeste cu solutii diluate

12.Reactiv de identificare:CUPROETILENDIAMINA

!3.Rezistenta la conditiile de mediu

-se degradeaza in timp sub actiubea factorilor naturali(ami ales lumina solara)

E.Intrebuintarile bumbacului

- Articole vestimentare:tesute(rochii,camasi,fuste,pantaloni),tricotate(lenjerie,tricouri,ciorapi)

- Articole tehnice:fitile,furtunuri,benzi...

- Articole sanitare:tifon,pansamente,vata.

- Materie prima pentru obtinerea  fibrelor artificiale.

Bibliografie selectiva:

Antoniu G. ,ARNAUTU I.,-Structura si proprietatile fibrelor Ed Dosoftei;Iasi 1999