SUBSTANŢELE   FILMOGENE

(VERNIURILE)

# UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE

# SECŢIA : C.R.O.A.

# ANUL II, SEMESTRUL II

# 23. 05. 2006

# PLANUL LUCRĂRII

# 1. Introducere

# 2. Clasificarea verniurilor după funcţiile lor:

# vernis de pictură

# vernis de ulei

# vernis de succin

# vernis de copal

# alte verniuri

# vernis de retuş

# vernis cu esenţă de terpentină

# vernis cu alcool

# vernis izolant

# vernis din albuş de ou

# vernis de tablou sau final

# vernis din ceară

# vernis cu răşini sintetice

# 3. Clasificarea substanţelor filmogene:

# substanţe dispersabile în apă

# răşini termostabile

# răşini alcoolice

# uleiuri sicative

# răşini sintetice

# 4. Proprietăţi fizice ale soluţiilor de vernis:

# culoarea

# transparenţa

# vâscozitatea

# uscarea

# 5. Proprietăţile peliculei de vernis:

# elasticitatea peliculei

# luciul peliculei

# reversibilitatea

# comportarea în condiţii de umiditate

# îngălbenirea peliculei

# 6. Concluzii

# BIBLIOGRAFIE

# 1. Introducere

Definiţie: substanţele filmogene sunt substanţele folosite la prepararea straturilor de protecţie (verniuri) pentru pictură. Se folosesc unele substanţe dispersabile în apă, unele răşini sau uleiuri sicative.

Verniurile (itl. vernice, frc. vernis, ger. lack) sunt lichide mai mult sau mai puţin dense, transparente sau slab gălbui, compuşi din răşini naturale sau sintetice solubile în solvenţi organici sau uleiuri sicative şi care formează o peliculă prin uscare.

Verniurile îşi au numele după răşinile sau după solventul pe care îl conţin şi doar unele din materiale sintetice, folosite în industrie, pot înfrunta intemperiile.

2. Clasificarea verniurilor după funcţiile lor

2.1. Vernis de pictură – se adaugă în culori pentru a îmbogăţi liantul şi pentru modificarea fluidităţii culorii care, astfel, devine transparentă şi se usucă mai repede. În acest scop sunt folosite verniurile pe bază de răşini moi (damar, terebentină de Veneţia), ulei de in şi un solvent (esenţă de terebentină):

2.1.1. vernis de ulei - este cel mai simplu ulei gras, este însuşi uleiul vegetal sicativat (fiert la soare sau fiert cu materii oxidante). Întrucât acest ulei este prea gros, el trebuie subţiat cu esenţă de terebentină sau cu toluen, întins cald şi uniformizat. Din Erminie aflăm următoarea reţetă pentru verniul de ulei:

100 dramuri ulei alb fiert la soare se amestecă cu 100 dramuri pégolă şi 50 dramuri mastică. Dacă este prea închegată şi nu se poate întinde, se pun 20 dramuri de unt de neft sau ulei nefiert ca să se subţieze.

2.1.2. vernis de succin (chihlimbar)- este cel mai dur. Această calitate o are nu numai din cauza proprietăţii de soliditate a succinului ci şi a dizolvantului uleios care intră în cantitate apreciabilă în peliculă. O reţetă mai economică ar fi:

„...se fierbe 3 părţi ulei de in, ca să elimine orice umiditate, şi din el se pune peste 2-uă părţi succin pisat până îl acoperă, apoi se fierb împreună până se topeşte succinul şi se adaugă şi restul de ulei. În timpul fierberii, amestecul se umflă şi se degajă vapori care se aprind foarte uşor. De aceea vasul, gol 2/3, se fereşte de flăcări... Dacă este prea gros, se pune şi esenţă de terpentină sau un solvent nafta, şi se mestecă mai departe cu vergeaua de fier, până se omogenizează complet.”

2.1.3. vernis de copal - se prepară la fel ca verniul de succin, este dur şi creează o peliculă fără culoare. Dacă se fierbe cu o vopsea rezultă vopseaua email. În cazul în care aceste verniuri grase se folosesc la pictura în ulei, în caz de restaurare, înlăturarea lor va prezenta dificultăţi.

2.1.4. alte verniuri- se pot prepara tot cu ulei de in sicativat dar cu răşini mai puţin dure cum ar fi: sandaracă, mastix, damar şi chiar colofoniu.

Prezenţa uleiului în cantitate mare deranjează pentru tonurile deschise sau reci datorită tendinţei lui de îngălbenire la uscare.

2.2. Vernis de retuş – pătrunde cu uşurinţă în culoare (necesar fiind un vernis diluat) şi redă culorilor profunzimea iniţială umplând spaţiile rămase libere. Pentru lucrări mai vechi se folosesc solvenţi cum sunt esenţa de petrol sau alcoolul etilic cu o putere de pătrundere mai mare decât esenţa de terebentină.

2.2.1. vernis cu esenţă de terebentină - se pare că dintre verniurile slabe mai întâi, în trecut, s-a folosit cel preparat din pégola şi unt de neft. În Erminie s-au păstrat câteva reţete care au fost practicate până în sec. al XIX-lea.

2.2.2. vernis cu alcool - la început alcoolul a fost folosit la verniuri în amestec cu neft şi apoi singur.

Verniurile de retuş diluate se mai folosesc şi ca verniuri temporare prin aplicarea acestora în straturi subţiri.

2.3. Vernis de izolant – se foloseşte pentru a evita reacţiile nedorite între două straturi de culoare sau de vernis precum şi pentru a izola suporturile, grundurile, sau chituirile prea absorbante. Cele mai folosite verniuri în acest scop sunt cele obţinute din şelac (gumi-lac) şi alcool, emulsiile acrilice sau cele de ou.

2.3.1. vernis din albuş de ou - s-a folosit de unii pictori în secolul trecut şi se obţine bătând un albuş de ou proaspăt, până se face spumă şi amestecându-l cu puţin zahăr candel pisat (cam ½ de linguriţă). Se adaugă o linguriţă de spirt denaturat şi se lasă să se limpezească timp de 10-12 ore.

2.4. Vernis final (vernis de tablou, vernis de protecţie) – se folosesc pentru rolul lor principal care e de protecţie, de izolare a straturilor de culoare de atmosfera înconjurătoare deoarece opera de artă este expusă acţiunii umidităţii, oxigenului, gazelor poluante (dioxid de sulf, dioxid de carbon), particulelor de praf şi de fum. Acest vernis are rolul de a împiedica pătrunderea la elementele constitutive ale picturii a factorilor nocivi care au rol distructiv asupra operei de artă.

2.4.1. vernis din ceară sau parafină - acest vernis, în loc să dea luciu, el dă matitate picturii peste care se aşterne. Pentru obţinerea lui, se topeşte ceara albită sau parafina în esenţă de terbentină (20%) la cald în baie de apă sau la rece în benzină (50%). Se usucă într-o zi dar nu se poate înlătura cu uşurinţă în caz de nevoie.

2.4.2. vernis cu răşini sintetice - în general sunt pe bază de răşini sintetice sau alchidalice având ca solvent esenţa de terbentină, uleiuri sicative precum şi sicativanţi. Exemple de astfel de verniuri sunt:

- zaponlack- este un vernis transparent fabricat din nitroceluloză cu adaos de răşini şi mlădiante precum şi diferiţi solvenţi foarte volatili. La nevoie se poate subţia cu acetonă sau celodiluant.

- nitrolacul (lac nitrocelulozic) - se obţine din nitroceluloză în amestec cu solvenţi volatili şi substanţe mlădiante. Se usucă foarte repede şi se poate subţia cu acetonă, alcool, benzen.

- duco - este un vernis tot pe bază de nitroceluloză cu aceleaşi calităţi şi defecte ca şi celonlacul.

Aceste verniuri se pot adesea distinge de verniurile de retuş datorită concentraţiei mai mari în răşină. În general se folosesc verniuri moi (în special damar) dizolvate în esenţă de terebentină şi diluate după nevoie cu white-spirt sau solvent nafta.

Verniurile din răşini tari (copal şi chihlimbar) care s-au folosit în trecut (unele varietăţi de opal semidur se folosesc şi astăzi) au unele calităţi remarcabile dar ridică probleme atât la preparare cât şi la înlăturarea lor datorită dificultăţilor de solubilizare.

Sunt foarte rar folosite verniurile finale din răţini tari (copal, chihlimbar) sau cu ulei care se îndepărtează în condiţii mai energice, cu solvenţi (ca alcoolul, acetona) care afectază stratul de culoare. Posibilitatea îndepărtării cu uşurinţă, la nevoie, a verniurilor finale, presupune folosirea verniurilor din răşini moi (damarul sau masticul) care sunt solubile dar prezintă rezistenţă scăzută. Regenerarea lor cu vapori de alcool (metoda Pettenkoffer) trebuie repetată des.

Verniurile din damar cu ceară de albine (mate sau semilucioase) prezintă o rezistenţă mai mare la umiditate. Ceara de albine precum şi silicea coloidală (dioxid de siliciu micronizat – un praf alb care nu afectează transparenţa culorilor) prezintă o stabilitate deosebită şi pot fi folosite pentru protejarea verniului final şi sunt considerate verniuri foarte bune acolo unde nu se cere o peliculă lucioasă.

3. Clasificarea substanţelor filmogene

3.1. substanţe dispersabile în apă – sunt substanţe a căror uscare se realizează prin evaporarea apei ca de exemplu: albuşul de ou, gume vegetale, cleiurile, emulsiile din materiale naturale şi sintetice. Albuşul de ou prin îmbătrânire tinde să se coloreze în galben-brun, devine greu solubil, rigid, se exfoliază.

3.2. răşini alcoolice – sunt răşinile (ex.: masticul, damarul, sandaracul) care se dispersează în solvenţi organici (esenţă de terebentină, alcool). Pot fi folosite pentru fixarea acuarelelor şi a unor lucrări în tempera.

3.3. răşini termostabile – sunt răşinile (copalul şi chihlimbarul) care se dispersează în uleiuri sicative cu ajutorul căldurii (când se descompun parţial). Uscarea lor se realizează prin procese de oxidare şi polimerizare a uleiurilor respective. Verniurile sunt lucioase, rezistente la agenţii atmosferici, dar culoarea lor deranjează uneori.

3.4. uleiuri sicative (de in şi de mac) – cu toate că verniurile rezultate în urma îmbunătăţirii calităţii prin adăugarea de răşini moi (damar sau mastic şi diluanţi) sunt lucioase, elastice şi rezistente la acţiunea agenţilor atmosferici, îndepărtarea lor este anevoioasă şi riscantă. Uscarea se realizează prin reacţii de oxidare şi polimerizare.

3.5. răşini sintetice de policondensare şi polimerizare – sunt răşinile (cilohexanonice, poliacrilice şi vinilice) a căror uscare se realizează prin evaporarea solvenţilor. Se recomandă utilizarea acestora pentru picturile cu lianţi acrilici iar pentru pictura în ulei ar putea avea „reacţii imprevizibile în timp”.

Soluţiilor respective li se adaugă răşini naturale pentru îmbunătăţirea adeziunii în cazul picturilor în ulei. Se poate obţine şi o îmbunătăţire a elasticităţii peliculei prin adăugarea plastifianţilor.

4. Proprietăţi fizice ale soluţiilor de vernis

4.1. culoarea – soluţiile de vernis sunt incolore, uneori pot avea diferite nuanţe de galben-brun. Datorită faptului că stratul de vernis este subţire, culoarea se poate observa doar dacă vernisul este prea închis şi în acea situaţie vernisul acţionează ca un glasiu, modificând culoarea picturii.

Verniurile colorate au în componenţă răşini sau coloranţi naturali de origine organică cum sunt: Guma gut, sânge de dragon, santal, sabur, şofranuri cu care se face mai întâi o tinctură galbenă (cu alcool) şi apoi se pune în verniul incolor, idigo, negru de fum.

4.2. transparenţa – verniurilor este importantă deoarece pentru a da pelicule optic corespunzătoare, soluţiile de vernis trebuie să fie perfect transparente.

4.3. vâscozitatea – în funcţie de răşinile şi solvenţii folosiţi, soluţiile de vernis au vâscozităţi diferite. Pelicule mai subţiri se obţin folosind cele cu viscozitate redusă care pătrund în interiorul stratului de pictură imprimând culorilor o saturaţie mai mare în comparaţie cu verniurile cu vâscozitate mare care rămân pe suprafaţă formând pelicule mai groase şi prea lucioase şi care produc puţine modificări optice. Acestea pot fi utilizate pentru tempera, desen, gravură şi substrat poros.

4.4. uscarea – se realizează în funcţie de compoziţia soluţiilor de vernis şi anume:

4.4.1. prin evaporarea solventului – proces fizic datorită conţinutului de solvent.

4.4.2. prin reacţii de oxidare şi polimerizarea – proces chimic datorită componenţilor iniţiali (uleiurilor).

4.4.3. prin ambele procese – când verniul conţine atât solvenţi cât şi uleiuri.

5. Proprietăţile peliculei de vernis

5.1. elasticitatea – trebuie să fie suficientă pentru a putea prelua tensiuni provocate de variaţii de temperatură şi umiditate produse în special asupra suportului.

5.2. luciul peliculei – trebuie să asigure profunzimea maximă a culorilor scoţând în evidenţă şi detaliile mai fin nuanţate iar pentru asta, pelicula de vernis, trebuie să reflecte lumina în mod regulat.

5.3. reversibilitatea – presupune posibilitatea îndepărtării cu uşurinţă a peliculei de vernis, fără a afecta integritatea straturilor de culoare.

5.4. comportarea în condiţii de umiditate – este importantă deoarece datorită factorilor de mediu se pot altera funcţiile pentru care pelicula de vernis a fost aplicată.

5.5. îngălbenirea peliculei – este efectul descompunerii parţiale a verniurilor, sub acţiunea oxigenului din aer şi a razelor ultraviolete. Din acest motiv se recomandă introducerea în soluţiile de vernis a unor cantităţi mici de antioxidanţi care prelungesc viaţa verniurilor având ca rezultat posibilitatea observării tendinţei de îngălbenire doar după o perioadă mare de timp.

6. Concluzii

Un vernis ideal (stabil optic, solubil şi rezistent) nu există.

Emulsiile de ou se folosesc ca verniuri izolante iar cleiurile proteice solubile în apă (gelatina), devin rigide şi necesită adăugarea unor plastifianţi.

# BIBLIOGRAFIE

- Istudor, I., Noţiuni de chimia picturii, Daim Publishing House, Bucureşti 2006

- Săndulescu-Verna, C., Material şi tehnica picturii, Ed. Marinesa, Timişoara 2000

- Erminia Picturii Bizantine, după versiunea lui Dionisie din Furna, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara 1979

- Jones, H. E., The effect of aging and re-forming of the case of solubility of certain resins, în Thomson G. Recent Advances in Conservation, Butterworts, London 1963

- Havel, M., Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti 1980

- Vibert, J. G., La science de la peinture, Paul Ollendorff Editeur, Paris 1983

- Langlais, X., La tehniqué de la peinture à l’huile, Flamarion, Paris 1959

- Bazzi, M., Abecedario Pitorico, Longanesi & C., Milano 1956

- Slánschy, B., Tehnika Malby, Průzkum A Restaurováni Obrazü, Státni Nakladatelstvi Krásné Literatury, Hudby a Uměrri, Praha 1956

# Footnotes

Jones, H. E., The effect of aging and re-forming of the case of solubility of certain resins, în Thomson G. Recent Advances in Conservation, Butterworts, London 1963, p. 79-83

Săndulescu-Verna, C., Material şi tehnica picturii, Ed. Marinesa, Timişoara 2000, p. 199

Istudor, I., Noţiuni de chimia picturii, Daim Publishing House, Bucureşti 2006, p. 174

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 200

Erminia Picturii Bizantine, după versiunea lui Dionisie din Furna, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara 1979, cap. 3

Un dram are aproximativ 3,20-3,80 grame

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 201

Idem, Ibidem, p. 202

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 208

Havel, M., Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti 1980, p. 151, Vibert, J. G., La science de la peinture, Paul Ollendorff Editeur, Paris 1983, p. 148 şi Langlais, X., La tehniqué de la peinture à l’huile, Flamarion, Paris 1959, p. 196, disting 3 grupe de verniuri: vernis de pictură, vernis de retuş şi vernis de tablou

Istudor, I., op. cit., p. 175

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 208

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 209

Istudor, I., op. cit., p. 175

Idem, Ibidem, p. 175

Idem, Ibidem, p. 176

Idem, Ibidem, p. 176

Bazzi, M., Abecedario Pitorico, Longanesi & C., Milano 1956, p. 117

Istudor, I., op. cit., p. 176

Lăzărescu, L., Pictura în ulei, Ed. Signal Plus, Deva 1996, p. 222

Istudor, I., op. cit., p. 177

Săndulescu-Verna, C., op. cit., p. 210

Slánschy, B., Tehnika Malby, Průzkum A Restaurováni Obrazü, Státni Nakladatelstvi Krásné Literatury, Hudby a Uměrri, Praha 1956, cap. Verniuri

Istudor, I., op. cit., p. 178

Istudor, I., op. cit., p. 180

Istudor, I., op. cit., p. 176