CINEMATICA DEFORMAŢIILOR FINITE

1.1.Mărimi fundamentale ale deformaţiei totale

Utilizăm notaţiile: B şi S -varietăţi diferenţiabile;

X punct în B;

x punct în S;

spaţiile tangente;

sistemele de coordonate pe varietatea B,respectiv pe S;

baze în spaţiile tangente;

baze duale lui  .

Vom utiliza spaţiile Riemann pe varietăţile B şi S şi anume {B,G},{S,g},unde tensorii metrici G şi g sunt definiţi astfel:  G:TBşi g:TS,unde TB şi TS sunt dualele fibratului tangent(adică fibratul cotangent).

Definim tensorul metric prin (X)= şi analog definim tensorul metric prin ,unde sunt produsele interne standard pe B,respectiv pe S.

Fie x=Φ(X,t)  o mişcare regulată, atunci  este o  configuraţie actuală a   lui B în S.Tangenta lui Φ e notată  prin F şi se numeşte gradientul deformaţiei.Astfel F=TΦ.Pentru X,fieF(X) restricţia lui F la  .Astfel : F(X,t):

este o transformare liniară pentru fiecare Xşi tR.Pentru fiecare X,există atunci o transformare ortogonală R(X):astfel încât F=RU=VR,unde U şi V operează fixând spaţiul tangent.Pentru fiecare X,U(X): şi pentru fiecare x,V(x):.

Tensorul deformaţiei materiale E: este definit prin 2E=C-I,unde I este identitatea pe ,iar C=F.

Tensorul deformaţiei spaţiale(eulerian) e:T este definit  prin 2e=i-c, unde

I este identitatea pe T,iar c=b  şi b=F F=V.Aceşti tensori pot fi redefiniţi folosind operaţiile de pull-bach şi push-forward şi anume:

E=((e), e=((E),

undesimbolul b reprezintă indicele de coborâre.

Ţinând cont de faptul că x=((X,t),vom avea:

E=e ,de unde

=,analog obţinem

=.

## 1.2.Deformaţii elasto-vâscoplastice finite

## Motivată de micromecanica plasticităţii monocristalului se postulează o descompunere multiplicativă locală de forma:

## F(X,t)=F(X,t)F(X,t).

Se consideră o particulă X care la momentul t=0 ocupă poziţia X în configuraţia de referinţă B ,poziţia curentă la momentul t în configuraţia actuală S  este x=((X,t),iar poziţia în configuraţia actuală descărcată S se notează prin y.Avem astfel:

F: şi F:,unde   este spaţiu tangent la configuraţia actuală descărcată S’.Este de notat că Fşi Fsunt transformări liniare.Vom trata spaţiul tangent S’ ca un instrument auxiliar care ne ajută să definim tensorii deformării plastice.

Tensorul deformării plastice E:Teste definit prin E=(C-I),unde C=FF=U=B şi E=E-E.Analog ,tensorul e: este definit prin e=(I-c,unde c=b,b= FF=Vşi e=e-e.Tensorii plastici Eşi e operează fixând spaţiile tangente.

Este necesar să comparăm relaţia F=R U=VR cu F=FF=RURU=VRVR. Următoarele diagrame comutative explică situaţia.

TB

U                   R                                    R                 R

R                 V                       R              V  R               V

Din a doua digramă este clar că spaţiul tangent T joacă întradevăr un rol auxiliar.Au loc următoarele relaţii:Φ(E)=e,Φ(e)=E.

1.3.Tensorul vitezei de deformaţie

Fie Φ(X,t) o mişcare de clasă C a lui B.Viteza spaţială este v=VΦ,unde V=Φ ,este viteza materială,v:SR.

Dacă t este un câmp tensorial de clasă C pe S(posibil dependent de timp),atunci derivata Lie a lui t în raport cu v este definită prin Lt=(Φt).Dacă t,atunci Lt.Gradientul vitezei spaţiale L este definit prin :

L=Dv:T,adică L=v=γv,unde γ este simbolul lui Christoffel definit prin metrica g.

Gradientul vitezei spaţiale L poate fi  exprimat prin:

L=Dv==LL.

Notând cu d-tensorul vitezelor spaţiale de deformaţie şi cu ω-tensorul spin,unde d=(L+L), ω=(L-L) observăm că L=d+ω.Prin urmare vom avea

L=LL=d+ω=d+d+ω+ω.

Definim tensorul vitezei materiale de deformaţie D astfel: D(X,t)=E(X,t).Avem următoarea relaţie importantă:

d=Le=Φ(Φe)=Φ.Pe de altă parte:

d,pentru că L.

Demonstraţia ultimilor relaţii:

L

Deci avem:

dadică partea simetrică a gradientului vitezei  L.

Componentele spinului ω= şi  d

d.

1.4. Aplicaţie la comportamentul monocristalului

Un principiu fundamental al descrierii comportamentului  termodinamic, elasto-plastic al cristalelor a fost introdus de Taylor în 1938.El postulează:curgerile materiale prin laticea cristalului datorită mişcărilor de dislocare suferă deformări elastice şi rotaţii. Astfel există din punct de vedere fizic două mecanisme diferite pentru deformarea şi orientarea materialului unui cristal,numite alunecare plastică şi laticea de deformare.

Desigur,monocristalele pot fi expuse în general la rotaţii rigide de corp având restricţii pe frontieră sau condiţii de compatibilitate.Atunci este convenabil (deşi arbitrar) să se considere aceasta ca un al treilea mecanism.

În continuare nu se ia în considerare al treilea mecanism.Este remarcabil că o descompunere locală multiplicativă  F=F F este motivată de micromecanisme ale plasticităţii unui monocristal.F este contribuţia laticei la F şi este asociat cu întinderea şi rotaţia laticei cristalului ,iar Fdescrie numai deformarea datorată tăierii plastice şi sistemelor de alunecare cristalografică.Un sistem de alunecare particular (α) este specificat prin vectorii de alunecare s  dă direcţia de alunecare şi m este în planul normal de alunecare.

Fie z un versor perpendicular pe sşi m astfel încât s săformeze un sistem drept.Atunci vectorii s  în laticea nedeformată sunt consideraţi ortonormali.În deformaţii de cristal ,vectorii s şi m sunt întinşi şi rotiţi în concordanţă cu F.

În laticea deformată avem:

s  =F(F.

Utilizând relaţia L=LL,definim partea elastică a gradientului vitezei astfel:

şi pentru partea plastică postulăm:

L,unde este viteza de forfecare pe sistemul de alunecare (α).

Tensorul vitezei de deformare elastică dşi tensorul spin elastic ω reprezintă componenta simetrică,respectiv antisimetrică a lui .Componentele plastice ale tensorului vitezei de deformare şi tensorului spin sunt determinate prin relaţiile

, unde

N

Demonstraţie:

ω

Obţinem ,

ω.

  - Tensorii tensiune şi tensiunea Schmid

Tensorul tensiune Piolla-Kirchhoff de prima speţă este dat de relaţia

P, unde J este jacobianul transformării,iar σ este tensorul tensiune Cauchy.Tensorul tensiune  Piolla-Kirchhoff de speţa a doua (S) este definit prin SS=(τ),unde τ=Jσ este numit tensorul tensiune Kirchhoff.

Să luăm viteza tensiunii pe unitatea de volum:τ:d=τ:d,unde ττ:N este tensiunea Schmid a sistemului de alunecare (α).

# 1.6.Vitezele tensorilor de tensiune

Viteza tensorului de tensiune Kirchhoff τ este dată prin

L

Definim:

Se defineşte viteza Oldroyd:

Viteza Zaremba –Jaumann este definită astfel: